ICS 91.140.60

中国计量协会团体标准

T/CMA SB201―202X 代替T/CMA SB788―2010

小口径饮用冷水水表表壳技术规范

Technical specification for the case of small-bore drinking cold water meter

（征求意见稿2025.3）

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

中国计量协会     发布

T/CMA

CCS N12

目    次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 技术要求	2

4.1 材料	2

4.2 外观	2

4.3 防护涂层	2

4.4 外形尺寸及螺纹连接端尺寸	2

4.5 连接螺纹扭矩	2

4.6 耐水压	3

4.7 卫生	3

4.8 耐盐雾腐蚀性	3

4.9 耐光辐射	3

4.10 耐高、低温	3

5 试验方法	3

5.1 外观检查	3

5.2 防护涂层性能检验	3

5.3 外形尺寸及螺纹连接端尺寸检验	4

5.4 连接螺纹扭矩试验	4

5.5 耐水压试验	4

5.6 卫生试验	4

5.7 耐盐雾腐蚀试验	4

5.8 耐光辐射试验	4

5.9 耐高、低温试验	4

6 包装、运输和贮存	4

6.1 包装	4

6.2 运输	5

6.3 贮存	5

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

- 本文件代替T/CMA SB778—2010《小口径饮用冷水水表表壳技术规范》。

- 本文件与T/CMA SB778—2010相比主要技术变化如下：

——修改采用依据最新版本的GB/T 778 1～5—2018《饮用冷水水表和热水水表》、GB/T 2423.1《电工电子产品环境试验 第2 部分：试验方法 试验A：低温》与GB/T 2423.2《电工电子产品环境试验 第2 部分：试验方法 试验B：高温 》、GB/T 9286《色漆和清漆 划格试验》、GB/T 10125《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 16422.2《塑料实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯》、GB/T 17219《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》等，具体详见本文件的第2章。

——增加了卫法监发【2001】161号 生活饮用水卫生规范；

——修改了金属表壳的定义范围，不局限于铸造件；

——删除了铝合金材料的相关规定；

——修改了连接螺纹扭矩的参数，提高了外加扭矩的值；

——修改了耐水压要求；

——修改了水卫生要求；

——增加了金属表壳的优选材质；

——增加了塑料表壳的优选材质。

- 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

- 本文件由中国计量协会水表工作委员会秘书处提出。

- 本文件由中国计量协会归口。

- 本文件主要起草单位：宁波水表（集团）股份有限公司、深圳市水务（集团）有限公司、……。

本文件主要起草人：……

本文件所代替文件的历次版本发布情况为：

T/CMA SB778—2010。

小口径饮用冷水水表表壳技术规范

## 1 范围

本文件规定了小口径饮用冷水水表表壳的术语和定义、技术要求、试验方法以及包装、运输和贮存。

本文件适用于温度等级为T30和T50、公称通径（DN）不大于40、螺纹连接，并采用金属材料、工程塑料材料、或在金属表面喷涂防护材料制造成的小口径饮用冷水水表表壳。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 197—2018 普通螺纹 公差

GB/T 778.1—2018 饮用冷水水表和热水水表 第1部分：计量要求和技术要求

GB/T 778.2—2018 饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法

GB/T 778.4—2018 饮用冷水水表和热水水表 第4部分：GBT778.1中未包含的非计量要求

GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温

GB/T 6461—2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级

GB/T 6463—2005 金属和其他无机覆盖层厚度测量方法评述

GB/T 9275 色漆和清漆 巴克霍尔兹压痕试验

GB/T 9286 色漆和清漆 划格试验

GB/T 10125 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

GB/T 13384  机电产品包装通用技术条件

GB/T 16288  塑料制品的标志

GB/T 16422.2  塑料实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯

GB/T 17219 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

T/CMA SB052—2020 饮用水冷水水表安全规则

卫法监发【2001】161号  生活饮用水卫生规范

## 3 术语和定义

GB/T 778.1—2018界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

金属表壳  metal case

采用金属材料（如铅黄铜、不锈钢、球墨铸铁等）并通过铸造、冲压、焊接等方式成型及切削加工而成的水表表壳。

3.2

工程塑料表壳  engineering plastic case

采用工程塑料生产的水表表壳。

加工方式由供方自行确定，选取的材料和加工方式所制造的零部件必须满足本文件所规定的要求。

3.3

防护材料  protective material

为满足水表金属表壳的卫生指标及耐腐蚀性指标等要求而喷涂在金属表壳表面上的防护材料。

## 4 技术要求

### 4.1 材料

表壳材料应符合T/CMA SB052—2020中4.2的要求。

工程塑料表壳应使用安全卫生，且具有高强度、耐老化、低蠕变、抗腐蚀的工程塑料制造，可选择表1中所列或更好的工程塑料。

表1 塑料表壳材料

| 材料要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 代号 |  |
| 工程塑料 | PA66（A3EG7） PPA（GV-5H） PPS（PPS-GF40） | 一般要求 高要求 超高要求 |
| 注：“一般要求”指最高承载压力不大于4.8 MPa； “高要求”指最高承载压力不大于5.5 MPa； “超高要求”指最高承载压力大于5.5 MPa。 |  |  |

### 4.2 外观

表壳不应有凹痕、划伤、裂纹、螺纹损伤等缺陷。

工程塑料表壳还应标识塑料制品回收标志，符合GB/T 16288的要求。

### 4.3 防护涂层

金属表壳的防护材料应使用高附着力、耐老化、抗腐蚀和冲刷的喷涂材料，且涂层应符合：

- 表壳非加工面的涂层厚度不小于150 μm，加工面的涂层厚度不小于85μm；

- 涂层压痕硬度不小于80 HB；

- 涂层与基体的附着力经划格试验达到0级。

### 4.4 外形尺寸及螺纹连接端尺寸

表壳外形尺寸及螺纹连接端尺寸应符合GB/T 778.4—2018的要求。

### 4.5 连接螺纹扭矩

表壳的连接端螺纹应能承受表2规定的外加扭矩，持续时间1 min后，不应发生损坏或失效。

表2 外加扭矩

| 连接螺纹 | 扭矩/N·m |
| --- | --- |
| G3/4 | 75 |
| G1 | 100 |
| G1 1/4 | 125 |
| G1 1/2 | 160 |
| G2 | 200 |

### 4.6 耐水压

表壳的耐水压要求应符合：承载试验压力4.8 MPa，持续时间不小于15 min后，不发生泄漏、渗漏或损坏。

### 4.7 卫生

表壳所有涉水面的卫生要求应符合卫法监发【2001】161号的规定。

### 4.8 耐盐雾腐蚀性

金属表壳的耐盐雾腐蚀性应符合：按GB/T 10125规定的NSS试验方法，120 h中性盐雾试验后应达到GB/T 6461—2002评级要求的7级以上。

### 4.9 耐光辐射

塑料表壳应具有承受辐射强度为550 W/m2、辐照时间为2000 h的日光辐射热效应和光效应或劣化效应的能力。试验后，承受2倍最大允许工作压力，保持1 min，不应发生泄漏、渗漏或损坏。

### 4.10 耐高、低温

工程塑料表壳在高温85℃±2℃、低温-25℃±3℃下各保持72 h后，承受2倍最大允许工作压力，保持1 min，不应发生泄漏、渗漏或损坏。

## 5 试验方法

### 5.1 外观检查

用目视法检查水表表壳的外观，应符合4.2的要求。

### 5.2 防护涂层性能检验

### 5.2.1涂层厚度检验

按GB/T 6463—2005选取相应的测量方法进行厚度测量，应符合4.3中a）的要求。

### 5.2.2涂层硬度检验

按 GB/T 9275的要求进行压痕硬度测量，应符合4.3中b）的要求。

### 5.2.3涂层附着力检验

按GB/T 9286的要求进行附着力测量，应符合4.3中c）的要求。

### 5.3 外形尺寸及螺纹连接端尺寸检验

用符合测量准确度要求的长度计量器具检测，应符合4.4的要求。

### 5.4 连接螺纹扭矩试验

水表表壳的螺纹连接端与GB/T 197—2018规定的公差等级为（7G）的螺纹连接后，施加表2规定的外加扭矩持续1 min，应符合4.5的要求。

### 5.5 耐水压试验

将安装有承压件和密封零件的水表表壳按GB/T 778.2—2018的7.3的试验程序进行试验，水表表壳应符合4.6的要求。

### 5.6 卫生试验

按GB/T 17219的附录要求进行试验，应符合4.7的要求。

### 5.7 耐盐雾腐蚀试验

按GB/T 10125的规定对金属表壳进行中性盐雾试验（NSS试验），应符合4.8的要求。

### 5.8 耐光辐射试验

按GB/T 16422.2的规定选择下列试验参数对安装有承压件的工程塑料表壳进行试验，结果应符合4.9的要求。

试验参数：

——辐射强度：550 W/m2；

——波长：290 nm≤λ≤400 nm；

——背景温度：（65±3）℃；

——相对湿度：（65±5）%；

——辐照时间：2000 h 氙灯光源全程照射；

——喷水周期：每次喷水时间为18 min，两次喷水之间的无水时间为102 min，每120 min为一个循环周期。

### 5.9 耐高、低温试验

对安装有承压件的工程塑料表壳，按下列方法进行耐高、低温试验：

——高温：按GB/T 2423.2中试验Bb的方法进行；

——低温：按GB/T 2423.1中试验Ab的方法进行。

试验结果应符合4.10的要求。

## 6 包装、运输和贮存

### 6.1 包装

水表表壳的包装应符合GB/T 13384的要求，图示标志应符合GB/T 191的要求。

### 6.2 运输

水表表壳应按规定装入包装箱后用无强烈震动的交通工具运输；运输途中不应受雨、霜、雾等直接影响；按标志向上放置并不受挤压撞击等损伤。

### 6.3 贮存

水表表壳应贮存在环境干燥、通风好、且空气中不含有腐蚀性介质的室内场所，其中工程塑料表壳的贮存还应满足以下要求：

- 环境温度：5℃～50℃；

- 相对湿度：不大于 90%。

_______________________________